# Periodic Table of the Elements
Specific Heat Capacity

|  | Group |
| --- | --- |
| Period | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | H 14.304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | He 5.193 |
| 2 | Li 3.582 | Be 1.825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B 1.026 | C 0.709 | N 1.042 | O 0.92 | F 0.824 | Ne 1.03 |
| 3 | Na 1.23 | Mg 1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Al 0.9 | Si 0.70 | P 0.769 | S 0.71 | Cl 0.48 | Ar 0.52 |
| 4 | K 0.757 | Ca 0.647 | Sc 0.568 | Ti 0.523 | V 0.489 | Cr 0.449 | Mn 0.48 | Fe 0.449 | Co 0.421 | Ni 0.444 | Cu 0.385 | Zn 0.388 | Ga 0.371 | Ge 0.32 | As 0.33 | Se 0.32 | Br 0.226 | Kr 0.248 |
| 5 | Rb 0.363 | Sr 0.3 | Y 0.3 | Zr 0.278 | Nb 0.265 | Mo 0.25 | Tc 0.24 | Ru 0.238 | Rh 0.242 | Pd 0.244 | Ag 0.232 | Cd 0.233 | In 0.233 | Sn 0.228 | Sb 0.207 | Te 0.202 | I 0.145 | Xe 0.158 |
| 6 | Cs 0.24 | Ba 0.204 | La 0.19 | Hf 0.14 | Ta 0.14 | W 0.13 | Re 0.137 | Os 0.13 | Ir 0.13 | Pt 0.13 | Au 0.128 | Hg 0.140 | Tl 0.129 | Pb 0.129 | Bi 0.122 | Po | At | Rn 0.094 |
| 7 | Fr | Ra 0.094 | Ac 0.12 | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Uun | Uuu | Uub |  |  |  |  |  |  |
|  | Lanthanides | Ce 0.19 | Pr 0.193 | Nd 0.19 | Pm | Sm 0.197 | Eu 0.182 | Gd 0.236 | Tb 0.18 | Dy 0.173 | Ho 0.165 | Er 0.168 | Tm 0.16 | Yb 0.155 | Lu 0.15 |
|  | Actinides | Th 0.113 | Pa | U 0.12 | Np | Pu 0.13 | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr |

| ELEMENT | SPECIFIC HEAT (J.g -1.K-1) | ELEMENT | SPECIFIC HEAT (J.g -1.K-1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | H (H2) | 14.304 | 2 | He | 5.193 |
| 3 | Li | 3.582 | 4 | Be | 1.825 |
| 5 | B | 1.026 | 6 | C | 0.709 |
| 7 | N (N2) | 1.042 | 8 | O (O2) | 0.920 |
| 9 | F (F2) | 0.824 | 10 | Ne | 1.030 |
| 11 | Na | 1.230 | 12 | Mg | 1.020 |
| 13 | Al | 0.900 | 14 | Si | 0.700 |
| 15 | P | 0.769 | 16 | S | 0.710 |
| 17 | Cl (Cl2) | 0.480 | 18 | Ar | 0.520 |
| 19 | K | 0.757 | 20 | Ca | 0.647 |
| 21 | Sc | 0.568 | 22 | Ti | 0.523 |
| 23 | V | 0.489 | 24 | Cr | 0.449 |
| 25 | Mn | 0.480 | 26 | Fe | 0.449 |
| 27 | Co | 0.421 | 28 | Ni | 0.444 |
| 29 | Cu | 0.385 | 30 | Zn | 0.388 |
| 31 | Ga | 0.371 | 32 | Ge | 0.320 |
| 33 | As | 0.330 | 34 | Se | 0.320 |
| 35 | Br (Br2) | 0.226 | 36 | Kr | 0.248 |
| 37 | Rb | 0.363 | 38 | Sr | 0.300 |
| 39 | Y | N/a | 40 | Zr | 0.278 |
| 41 | Nb | 0.250 | 42 | Mo | 0.250 |
| 43 | Tc | 0.240 | 44 | Ru | 0.238 |
| 45 | Rh | 0.242 | 46 | Pd | 0.244 |
| 47 | Ag | 0.232 | 48 | Cd | 0.233 |
| 49 | In | 0.233 | 50 | Sn | 0.228 |
| 51 | Sb | 0.207 | 52 | Te | 0.202 |
| 53 | I (I2) | 0.145 | 54 | Xe | 0.158 |
| 55 | Cs | 0.240 | 56 | Ba | 0.204 |
| 57 | La | 0.190 | 58 | Ce | 0.190 |
| Element | Specific Heat | Element | Specific Heat |
| 59 | Pr | 0.190 | 60 | Nd | 0.190 |
| 61 | Pm | N/a | 62 | Sm | 0.197 |
| 63 | Eu | 0.182 | 64 | Gd | 0.230 |
| 65 | Tb | 0.180 | 66 | Dy | 0.173 |
| 67 | Ho | 0.165 | 68 | Er | 0.168 |
| 69 | Tm | 0.160 | 70 | Yb | 0.155 |
| 71 | Lu | 0.150 | 72 | Hf | 0.140 |
| 73 | Ta | 0.140 | 74 | W | 0.130 |
| 75 | Re | 0.137 | 76 | Os | 0.130 |
| 77 | Ir | 0.130 | 78 | Pt | 0.130 |
| 79 | Au | 0.128 | 80 | Hg | 0.140 |
| 81 | Tl | 0.129 | 82 | Pb | 0.129 |
| 83 | Bi | 0.122 | 84 | Po | N/a |
| 85 | At | N/a | 86 | Rn | 0.094 |
| 87 | Fr | N/a | 88 | Ra | 0.094 |
| 89 | Ac | 0.120 | 90 | Th | 0.113 |
| 91 | Pa | N/a | 92 | U | 0.120 |
| 93 | Np | 0.120 | 94 | Pu | 0.130 |
| 95 | Am | 0.110 | 96 | Cm | N/a |
| 97 | Bk | N/a | 98 | Cf | N/a |
| 99 | Es | N/a | 100 | Fm | N/a |
| 101 | Md | N/a | 102 | No | N/a |
| 103 | Lr | N/a | 104 | Rf | N/a |
| 105 | Db | N/a | 106 | Sg | N/a |
| 107 | Bh | N/a | 108 | Hs | N/a |
| 109 | Mt | N/a | 110 | Uun | N/a |
| 111 | Uuu | N/a | 112 | Uub | N/a |
| 114 | Uuq | N/a | 116 | Uuh | N/a |
| 118 | Uuo | N/a |  |  |  |